УДК 539.4

А.В Радченко, e-mail: andrey-radchenko@live.ru

П.А. Радченко, e-mail: radchenko@live.ru

С.П. Батуев, e-mail: spbatuev@gmai.com

Д.Г. Копаница, e-mail: kopanitsa@mail.ru

Д.В. Лоскутова, e-mail: kopanitsa@mail.ru

Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ БАЛОК ИЗ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ УДАРЕ

Аннотация – Численно и экспериментально исследуется разрушение балки из древесины (сосна) при низкоскоростном ударе по ней стального ударника. Рассмотрен диапазон скоростей 10-70 м/с. Поведение древесины описывается в рамках феноменологического подхода с учетом анизотропии упругих и прочностных свойств. Поведение стального ударника моделируется упругопластической средой. Численное моделирование проводится методом конечных элементов в трехмерной постановке. Исследовано развитие разрушения в древесине.

Ключевые слова – удар, модель, разрушение, анизотропия

В рамках модели [1] рассмотрим разрушение балки из клееной древесины (сосна) при ударе. Задача решается численно методом конечных элементов [2] в трехмерной постановке, с учетом анизотропии упругих и прочностных свойств, с использованием авторского численного кода [3].

Рассмотрим процесс взаимодействия стального (=2710кг/м3, =310МПа) ударника массой 400 г в диапазоне скоростей 10-30 м/с с преградой из клееной древесины (сосна) толщиной 60мм. Плотность материала преграды =580 кг/м3, упругие и прочностные характеристики имели следующие значения: =11700МПа, =500МПа, =620МПа, =84МПа, =46МПа, =30МПа, =46МПа, =30МПа, =46МПа, =30МПа, =30МПа, =30МПа.

Для определения перехода материала преграды в разрушенное состояние используется критерий Хоффмана [4], учитывающий различные прочностные характеристики материала на сжатие и растяжение:

где коэффициенты находятся из следующих уравнений:

где, - пределы прочности по оси Х на растяжение и сжатие соответственно,, - пределы прочности по оси Y на растяжение и сжатие, , - пределы прочности по оси Z на растяжение и сжатие, , ,  - пределы прочности на сдвиг по соответствующим осям.

Предполагается, что разрушение анизотропных материалов в условиях интенсивных динамических нагрузок происходит следующим образом [2]:

- если критерий прочности нарушается в условиях сжатия , то материал теряет анизотропные свойства, а его поведение описывается гидродинамической моделью, при этом материал сохраняет прочность только на сжатие; тензор напряжений становится в этом случае шаровым  и его значение находится из соотношения [3]

где  - начальная плотность,  и  - коэффициенты ударной адиабаты

- массовая скорость,  и  - начальный и текущий удельные объемы.

- если критерий прочности нарушается в условиях растяжения , то материал считается полностью разрушенным, и компоненты тензора напряжений полагаются равными нулю .

На фиг. 1 – фиг. 2 представлены расчетные конфигурации ударника и преграды и градациями серого цвета показаны значения относительного объема разрушений  в преграде. Здесь следует пояснить, что значения  и  приводятся к узлам расчетной сетки,  – это объем элементов, соединяющихся в узле, в которых выполнилось условие разрушения [1], а  – общий объём элементов, образующих данный узел. Значение  соответствует полному разрушению материала в узле расчетной сетки.

В результате ударного воздействия в преграде на лицевой поверхности по периметру ударника возникает кольцевая зона разрушений, которая с ростом скорости распространяется к тыльной поверхности по толщине преграды. На фиг. 3 показаны изменения во времени скорости центра масс ударника для различных начальных скоростей взаимодействия, которые иллюстрирую интенсивность торможения ударника. До скорости 30м/с не наблюдается сквозного пробития преграды.

=60 мкс,					=200 мкс

Фиг. 1. Конфигурация ударника и преграды, изолинии относительного объема разрушений в преграде. =15 м/с.

=60 мкс,					=200 мкс

Фиг. 2. Конфигурация ударника и преграды, изолинии относительного объема разрушений в преграде. =20 м/с.

Фиг. 3. Изменение во времени скорости центра масс ударника. 
1 – для начальной скорости 10м/с, 2 – 15м/с, 3 – 20м/с, 4 – 25м/с.

Таким образом, исследована динамика разрушения балок из древесины, полученные результаты удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными

Список литературы

1. Radchenko A. and Radchenko P. 2011 Numerical modeling of development of fracture in anisotropic composite materials at low-velocity loading. J. Mat. Sci. 46 8

2. Johnson G 1977 J. Appl. Mech. 6 771

3. Радченко П.А., Батуев С.П., Радченко А.В. Трехмерное моделирование деформации и разрушения гетерогенных материалов и конструкций при динамических нагрузках (EFES 1.0). Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014614671. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 06 мая 2014 г.

4. Ву Э 1978 Феноменологические критерии разрушения анизотропных сред Механика композиционных материалов 2 401